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FIŞĂ TEHNICĂ FT A04-2016
chemX  ANTIRUGINĂ
1.Compoziţie
chemX Antirugină este o soluţie apoasă de acid fosforic, săruri anorganice şi agenţi tensioactivi.

2.Domeniu de utilizare
Produsul atacă rugina de pe suprafeţele metalice feroase şi o converteşte într-un strat de fosfat de fier care protejează suprafaţa şi se constituie în strat de aderenţă pentru sistemul de vopsire ce urmează să fie aplicat.

3.Caracteristici tehnice 
	Nr.
crt
	CARACTERISTICĂ
	CONDIŢII DE ADMISIBILITATE
	METODA DE ANALIZĂ

	1
	Aspect
	lichid limpede, omogen
	vizual

	2
	Densitate la 20C, g/cm3
	1.15-1.20
	SR ISO 2811/1995



4.Mod de aplicare 
Produsul se aplică pe suprafaţa ruginită cu pensula sau prin imersare. Dacă stratul de rugină este foarte gros se impune o curăţare prealabilă, mecanică (cu peria de sârmă, etc.) sau chimică (cu o soluţie antirugină pe bază de acid sulfuric). Produsul se aplică la temperaturi ambientale între 10 şi 30°C. Nu se aplică pe ploaie. După uscare se vor înlătura eventualele urme de săruri sau de acid.
Primul strat al sistemului de vopsire se va aplica la cel puţin 2 ore după uscarea completă (cca 20 ore).

5.Măsuri de Securitate
Provoacă leziuni ocular grave. Provoaca iritarea pielii.
Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protectie a ochilor/ echipament de protectie a feţei.
Spălaţi-vă bine după utilizare.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
În caz de contact cu pielea sau cu ochii spălaţi cu multă apă.
CITIŢI FIŞA CU DATE DE SECURITATE A PRODUSULUI ÎNAINTE DE UTILIZARE!




6.Ambalare transport şi depozitare 
Produsul se pastrează în ambalaje închise etanş în spaţii sigure, acoperite, la temperaturi de 30ºC.
Ambalarea se realizează în ambalaje din materiale plastice de 0,9 litri.
A se evita sursele de căldură, radiaţii, electricitate statică şi de contact cu produsele alimentare.
Transportul produsului se face cu mijloace de transport acoperite.
ADR/RID: Clasa 8; Eticheta 8; Grup de ambalaj 2

7.Termen de valabilitate 
Termenul de valabilitate al produsului este de 24 luni de la data fabricaţiei.
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